# SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D – 01.02.08.

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

### ZA  POMOCĄ  MIESZANKI  MINERALNO – BITUMICZNEJ

#### Z  RECYKLERA

- Wstęp.

- Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej za pomocą mieszanki mineralno – bitumicznej z recyklera

- Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.

- Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych zgodnie z określonym przedmiarem.

- Określenia podstawowe.

Ubytek – wykruszenie nawierzchni na głębokość nie większą niż grubość  warstwy ścieralnej.

Wybój  –  j.w., lecz na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej.

Remont cząstkowy –  uzupełnienie ubytków lub wybojów w nawierzchni według zasad naprawa cząstkowa  podanych w SST.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi normami.

- Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania remontu, za prawidłowe oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo robót i ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robót.

- Materiały.

Do robót objętych niniejszą SST stosuje się następujące materiały :

- asfalt wg PN–65/C–96170  D70

- kruszywo naturalne – piasek wg PN – B – 11113

- kruszywo klasy I gat. I wg PN – B – 11112 na doziarnianie. Do warstw dolnych dopuszcza się grysy klasy II, tylko pod względem  ścieralności w bębnie kulowym.

- lepiszcze do smarowania krawędzi ubytku

- dopuszcza się stosowanie destruktu  mieszanki mineralno-bitumicznej pod warunkiem zachowania wymogów recepturowych.

Ze zgromadzonego destruktu należy pobrać średnią próbkę i zbadać laboratoryjnie celem określenia jego przydatności  i ustalenia składu mieszanki.

Uzyskane wyniki badań są podstawą do wskazania ewentualnej poprawy składu mieszanki przez doziarnianie grysami lub wzbogacenie asfaltem.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania receptury .

Recepta powinna być opracowana dla konkretnych materiałów zaakceptowanych przez Inspektora do wbudowania.

Skład mieszanki z recyklera powinien być dobrany w zależności od rodzaju wykonywanej naprawy:

A – proponowany skład do naprawy ubytków

| asfaltu ziaren poniżej 0,075 mm ziaren powyżej 2 mm | - - - | 5,5 - 6,5 % 7– 9 % 52 – 64 % |
| --- | --- | --- |

Uziarnienie mieszanki mineralno-bitumicznej  0 – 16 mm

B – proponowany skład przy naprawie wyboi ( remont dwuwarstwowy masą):

- Warstwa górna – jak w pkt.A

- Warstwa dolna:

| asfaltu ziaren poniżej 0,075 mm ziaren powyżej 2 mm | - - - | 4,5 - 5,5 % 4– 7 % 59 – 75 % |
| --- | --- | --- |

Uziarnienie mieszanki mineralno-bitumicznej  0 – 20 mm

- Sprzęt.

Sprzęt  powinien być sprawny technicznie, a jego ilość i rodzaj zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzęt do przygotowania uszkodzonych miejsc do naprawy.

- piłę do cięcia nawierzchni

- młot pneumatyczny

- frezarka do nawierzchni

- sprężarka powietrza

- skrapiarka

- palnik gazowy do osuszenia i podgrzania ścianek ubytku lub wyboju

Sprzęt do wykonywania naprawy :

- recykler

- sprzęt do zagęszczania: płyta wibracyjna lub walec

Sprzęt pomocniczy do kontroli i naprawy :

- szablon drewniany lub aluminiowy długości 2,5 m

- miara składana

- klin

Sprzęt powinien być sprawny technicznie.

- Transport.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi, sprawdzonymi  technicznie środkami transportu.

- Wykonanie robót.

- Zasady ogólne wykonywania napraw.

Zasadą ogólną jest, aby naprawić nawierzchnię takim samym rodzajem mieszanki bitumicznej i takimi samymi materiałami jak nawierzchnia istniejąca. Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych powinny być naprawiane mieszanką mineralno – bitumiczną otaczaną na gorąco .

Wykonawca jest zobowiązany zbadać istniejący skład mieszanki wbudowanej na remontowanym odcinku drogi i na podstawie otrzymanych wyników przygotować recepturę  na masę uzyskiwaną z recyklera  (w przypadku destruktu oznaczać to będzie wyliczenie uzupełnienia składu).

  - do naprawy ubytków należy stosować taką mieszankę, której średnica najgrubszych ziaren jest co najmniej 2,5 - krotnie mniejsza od głębokości ubytków, przy czym nie zaleca się stosować mieszanek, których najgrubsze ziarna są większe od 16 mm

  - wyboje powstałe w warstwach bitumicznych powinny być naprawione dwoma rodzajami mieszanek : poniżej warstwy ścieralnej mieszanką, której najgrubsze ziarna są równe lub większe od 20 mm , natomiast warstwę ścieralną jak w pkt a)

  - naprawa wybojów o dużej głębokości, sięgającej warstwy podbudowy niezwiązanej lub związanej spoiwem hydraulicznym obejmuje naprawę podbudowy klinowanym kruszywem grubszym i naprawę warstw bitumicznych jak w pkt b)

- Przygotowanie nawierzchni do remontu.

Przygotowanie obejmuje :

- oznakowanie odcinka robót,

- pionowe obcięcie krawędzi uszkodzenia na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostokąta lub innej figury geometrycznej,

- usunięcie luźnych okruchów w nawierzchni

- usunięcie wody i osuszenie ścianek miejsca naprawy

- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren kamiennych, piasku i pyłu

- posmarowanie lub skropienie (bez nadmiaru) krawędzi i dna uszkodzenia lepiszczem bitumicznym

Określenie ilości remontów na poszczególnych odcinkach dróg będzie się odbywało poprzez komisyjne obmierzenie ubytków z udziałem przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy 
i protokolarnym przekazaniem odcinka drogi.

Po odebraniu przez Inspektora Nadzoru remontów cząstkowych, na danym odcinku robót i po zatwierdzeniu wykonanych ilości, Wykonawca może przystąpić do powierzchniowego utrwalenia emulsją i zasypania grysami miejsc połączeń nawierzchni z uzupełnionym ubytkiem.

Warunki atmosferyczne.

Remont mieszanką mineralno – bitumiczną otaczaną na gorąco z recyklera należy wykonać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +100 C. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu użytkowników dróg wyjątkowo w temperaturach niższych.

Wykonanie remontu.

Przygotowane do naprawy miejsce wypełnia się gorącą mieszanką i zagęszcza bardzo starannie płytą wibracyjną lub walcem. W razie stwierdzenia nadmiaru bitumu w miejscu naprawianym należy łatę posypać grysem i przywałować. Miejsca połączeń nawierzchni 
z uzupełnionym ubytkiem należy uszczelnić lepiszczem i zasypać grysami. Zabiegi pielęgnacyjne wynikające z technologii robót, w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę.

Załadunek na środki transportowe należy dokonać ręcznie lub mechanicznie.

Miejsce i sposób ewentualnego przeładunku, transportu, rozładunku i składowania gruzu 
i odpadów powinien spełniać wymogi ochrony środowiska i przepisy sanitarne.

- Kontrola jakości.

Ogólne zasady kontroli.

- za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność 
z SST i poleceniami zamawiającego odpowiedzialny jest Wykonawca robót

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na budowie

- Oceny jakościowej robót dokonuje przedstawiciel zamawiającego na podstawie badań wykonanych na jego polecenie przez laboratorium inwestorskie lub na podstawie badań wykonanych w jego obecności przez laboratorium Wykonawcy

Badania kontrolne.

Badania kontrolne obejmują :

  - Sprawdzenie oznakowania robót (sprawdzenia oznakowania robót przed ich rozpoczęciem dokona przedstawiciel Zamawiającego).

  - Ocenę wizualną.

Ocenę wizualną przeprowadza przedstawiciel zamawiającego w obecności Wykonawcy na bieżąco oraz przy odbiorze robót. Przy oględzinach wykonanego remontu należy zwrócić uwagę na następujące elementy :

- czy miejsca naprawione nie są przebituminowane, co charakteryzuje się wyciskaniem przez koła pojazdów śladów na nawierzchni,

- czy miejsca naprawione nie są niedobitumowane, czy  masa nie jest przepalona lub źle zagęszczona, co charakteryzuje się wyrwaniem ziaren przez koła pojazdów

  - Pomiar równości.

Równość powierzchni warstwy wypełniającej w profilu podłużnym i poprzecznym. Pomiaru dokonuje się w obecności Inspektora Nadzoru. Nierówność powierzchni warstwy wypełniającej mierzona szablonem między krawędziami ubytku lub wyboju nie powinna przekraczać 4 mm.

Naprawione miejsce nie może zniekształcać profilu podłużnego i poprzecznego nawierzchni. Styki starej nawierzchni i wypełnienia powinny być wykonane prawidłowo tzn.. zapewniać szczelność nawierzchni.

  - Badania laboratoryjne składu mieszanki

Skład wbudowanej mieszanki mineralno – bitumicznej Wykonawca sprawdza codziennie.

Inspektor nadzoru pobiera próbki wyrywkowo celem wykonania badań do odbioru robót. Ilość pobranych próbek powinna umożliwić dokonanie prawidłowej oceny jakości wykonanego remontu.

Próbki mogą charakteryzować codzienną produkcję lub jeśli są pobierane rzadziej – kilkudniową produkcję.

Wyniki badań wraz z ich oceną przedstawiane są odbierającemu przedstawicielowi Inwestora.

Skład mieszanki może różnić się od składu recepturalnego o:

- 0,5%   dla asfaltu

- 1,5 %  dla ziaren poniżej  0,075 mm

- 4,0 %  dla ziaren powyżej 2 mm

- Dokumenty dotyczące prowadzenia robót.

Księga obmiaru, dokumenty laboratoryjne i inne dokumenty budowy mają być prowadzone zgodnie z ogólnie przyjętymi obowiązującymi zasadami i na żądanie udostępnione przedstawicielom Inwestora.

- Obmiar robót .

Szczegółowy obmiar robót prowadzi Wykonawca w księdze obmiaru . Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego remontu cząstkowego zgodnie z pomiarem w terenie.

- Odbiór robót .

Odbiór robót odbywa się na podstawie kontroli jakości i ilości wykonanych robót oraz ich zgodności ze SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu, który jest dokonywany po zakończeniu robót i pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru.

- Podstawa płatności .

Płatność za 1 m2  wykonanego remontu zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena wykonywania robót obejmuje :

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robót,

- przygotowanie nawierzchni do remontu,

- wykonanie remontu z uwzględnieniem: wartości zużytych materiałów, ich transportu do miejsca wbudowywania, rozścielenia i zagęszczenia zgodnie z założonymi spadkami poprzecznymi i profilem podłużnym,

- uszczelnienie  połączeń nawierzchni z uzupełnionym ubytkiem lepiszczem i grysami,

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 
w specyfikacji technicznej,

- uprzątnięcie miejsca robót, wywóz gruzu i odpadów po prowadzonych robotach.

- Przepisy związane .

- PN – B - 11112 z 1996r. – Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

- PN – B - 11113 z 1996r. – Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych - piasek

- PN – 65/C – 96170 – Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

- PN – 78 / B- 06714 –  Kruszywa mineralne. Badania

- Zasady projektowania betonu asfaltowego  - IBDM W-wa 1995r. Wyd. II

SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

(SST)

# Wyrównanie lokalnych nierówności  nawierzchni  bitumicznych emulsją asfaltową i grysami

- WSTĘP.

- Przedmiotem  niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyrównaniem lokalnych nierówności  nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami na drogach gminnych na terenie Gminy Brody.

## OKREŚLENIA PODSTAWOWE.

Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.

Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej.

Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej.

Zniżenie - zaniżenie w nawierzchni bez wykruszenia materiału mineralno-bitumicznego.

- ZAKRES  STOSOWANIA.

- Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie przy usuwaniu uszkodzeń bitumicznej nawierzchni spowodowanych ruchem drogowym oraz czynnikami atmosferycznymi.
W zależności od rodzaju uszkodzenia zastosowano technologie określone w SST.

- Zakres prac remontowych obejmuje wykonanie remontu cząstkowego emulsją i grysami pod ciśnieniem (sprzętem specjalistycznym REMONTER) powstałych ubytków i spękań w nawierzchni bitumicznej dróg i ulic gminnych.

- Szacunkowa ilość mieszanki asfaltowej (emulsyjno-grysowej) przewidziana do wbudowania w okresie realizacji zamówienia .

- RODZAJE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH.

Wyrównanie lokalnych nierówności  nawierzchni emulsją i grysami.

Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej

- KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI PRZY USUWANIU UBYTKÓW

Miejsca uszkodzone oczyścić dokładnie z kurzu, zanieczyszczeń i niezwiązanych ziaren kruszywa oraz osuszyć naturalnie lub palnikiem. W szczególnych przypadkach (bardzo duże zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni można wykonać przez spłukanie wodą 
z odpowiednim wyprzedzeniem dla wyschnięcia nawierzchni.

Skropić  dno  i  ścianki  otworu  emulsją  asfaltową. Następnie dokonać   mechanicznego

wbudowania mieszanki grysowo-emulsyjnej pod ciśnieniem .

Zastosowanie sprzętu specjalistycznego „remonter” natryskującego pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z modyfikowaną emulsją asfaltową umożliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem, a następnie poprzez tę samą dyszę natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej. Następnie przy użyciu tej samej dyszy natryskuje się pod ciśnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym         (w dyszy) emulsją. W końcowej fazie należy zastosować natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 5 mm .

W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu (od 2 do 5 mm lub od 5 do 8 mm) w przypadku głębokich ubytków 
i stosowania 2-ch frakcji grysów  dopuszcza się stosowanie grysu od 6 do 10 mm, przy czym ilość nadziarna i podziarna powinna być jak najmniejsza. Przy wykonywaniu remontu „remonterem”  przy jednoczesnym  wbudowaniu kruszywa i emulsji pod ciśnieniem nie jest wymagane zagęszczenie za pomocą walca drogowego.

Bezpośrednio po tak wyremontowanym miejscu, winno ono być oddane pod ruch samochodowy.

- MATERIAŁY  STOSOWANE:

lepiszcze:

- emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa  65%  (posiadająca świadectwo jakości), podgrzana przed użyciem do temp. 40-50ºC,

- emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa 70% (posiadająca świadectwo jakości), podgrzana  przed  użyciem  do  temp. 60-65ºC

Każda zakupiona przez wykonawcę partia emulsji winna posiadać świadectwo jakości .

kruszywa:

- kruszywo łamane (kruszywo bazaltowe) wg BN-84/6774-02 kruszywa  powinno mieć „wąski” zakres uziarnienia i posiadać właściwości kl. I lub II  gat. I 
o zwiększonych wymaganiach dot. „czystości” (zawartość  fr. < 0.075mm nie większa niż 0,5%) oraz zawartość ziaren nieforemnych (% masy nie więcej 
niż 20).

Do wykonania remontów nawierzchni bitumicznych użyć do warstwy górnej (frakcje 4/6,3 i 6,3/10) kruszywa bazaltowego, płukanego.

Do pozostałych warstw zaleca się użycie kruszyw  bazaltowego.

Nie dopuszcza się użycia kruszywa pochodzącego ze skał wapiennych.

- ŚREDNIE  ZUŻYCIE  LEPISZCZA  I  KRUSZYW:

| Lp | Rodzaj uszkodzenia | Frakcja kruszywa | Ilość emulsji kg/m2 | ## Ilość kruszywa kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rakowiny, porowatości, wąskie spękania | 4/6,3 | 1,2 | 8,7 |
| 2. | uszkodzenia do 2 cm | 6,3/10 | 1,0 | 10,2 |
|  |  | 2/4 | 1,3 | 7,3 |
| 3. | uszkodzenia do 3 cm | 10/12,8 | 2,2 | 36,0 |
|  |  | 4/6,3 | 3,0 | 20,0 |
| 4. | uszkodzenia do 4 cm | 10/12,8 | 3,1 | 49,0 |
|  |  | 4/6,3 | 4,1 | 27,3 |
| 5. | uszkodzenia do 5 cm | 12,8/16 | 4,0 | 62,7 |
|  |  | 6,3/10 | 5,2 | 34,8 |
|  |  | 6,3/10 | 12 | 70 |

UWAGI:

- frakcje  grysów  zastosować  w  zależności  od  głębokości  uszkodzenia,

- ilość  kruszywa  powinna  być  taka, aby  pokryła  dokładnie  skropioną powierzchnię,

- ustalenie  ostatecznej  ilości  lepiszcza  zależy  od:

  - stanu  nawierzchni,

  - obciążenia  ruchem.

- SPRZĘT  STOSOWANY:

Do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych wykonawca winien dysponować następującym sprzętem:

samochód specjalistyczny „REMONTER” lub maszyna drogowa tego typu Remonter winien posiadać :

  - dwa zbiorniki na dwie frakcje kruszywa,

  - kompresor zapewniający dokładne oczyszczenie uszkodzonej nawierzchni, usuwający z wypełnianych ubytków pył, drobne i luźne kruszywo, wodę oraz wszelkie inne zanieczyszczenia,

  - zbiornik na emulsję,

  - urządzenie do produkcji i wbudowania pod ciśnieniem mieszanki (kruszywo + emulsja).

- OKRES  I  WARUNKI   WYKONYWANIA  ROBÓT:

Roboty  należy  wykonywać  w  czasie  suchej  i  ciepłej  pogody  przy temp. otoczenia  nie niższej  niż  +10ºC.

Temperatura  remontowanej  nawierzchni  powinna  być  nie  niższa  niż +5ºC.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji robót remontowych podczas opadów  atmosferycznych.

- WYMAGANA  JAKOŚĆ  ROBÓT:

Nawierzchnia w miejscu naprawionym powinna być: jednorodna, szczelna (ziarna  kruszywa powinny przylegać do siebie), szorstka bez śladów przebitumowania, równa (nie powinna zniekształcać profilu poprzecznego i podłużnego drogi).

- OZNAKOWANIE  ROBÓT:

Wykonawca w sposób szczególny jest zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych w Ogólnej Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne”, a dotyczących zasad zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robót.

Znaki powinny być odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane na nowe. Przy dużym natężeniu ruchu wykonawca uzgodni i wprowadzi ruch wahadłowy.

Za prawidłowość oznakowania robót w obrębie odcinka, na którym jest wykonywany remont  nawierzchni, od chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia, odpowiedzialny jest  Wykonawca robót.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót przedstawiciel Zamawiającego może zażądać od Wykonawcy okazania atestów materiałowych na stosowane materiały (kruszywo-bazaltowe, emulsję ).

Badanie i kontrola w czasie robót

Ocena wizualna staranności wykonania oczyszczenia.

Ocena emulsji powinna być oparta na ateście producenta. Wykonawca powinien kontrolować lepkość wg PN-77/C-04014.

Sprawdzanie  temperatury otoczenia i nawierzchni.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej kontroli temperatury otoczenia i nawierzchni.

Sprawdzanie  temperatury  lepiszcza.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej kontroli temperatury lepiszcza.

- OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiarową remontu cząstkowego jest m2

Wyniki obmiaru winny być wpisane do sporządzonego protokołu obmiaru robót.

- ODBIÓR ROBÓT

## Rodzaje odbiorów robót :

Wykonywane roboty remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych  podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu po zakończeniu określonego przez przedstawiciela Zamawiającego zakresu robót.

## Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się w miarę potrzeb 
w wynikających z zakresu zleconych remontów, polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie realizacji robót umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Z przeprowadzonego odbioru sporządzony zostaje protokół odbioru robót.

## Odbiór ostateczny - końcowy robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości wykonanego zleconego do realizacji zadania.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej i rzeczowej na podstawie: oceny wizualnej, protokołu odbioru robót ulegających zakryciu, protokołów obmiaru robót oraz przedstawionych przez Wykonawcę atestów materiałowych lub świadectw jakości wbudowanych materiałów. Z przeprowadzonego odbioru sporządzony zostaje protokół odbioru robót.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową tj. 1 m2.

Cena jednostkowa wina uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST .

Cena jednostkowa  obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- prace obmiarowe i badań wymaganych w specyfikacji technicznej

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty ubezpieczenia robót i ewentualnych odszkodowań w wyniku zaistniałych szkód 
    podczas wykonywania robót u osób trzecich

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym podatek  VAT

- koszty oznakowania  frontu robót