### D.04.03.01  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

# 1. Wstęp

## 1.1. Przedmiot ST

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

## 1.2. Zakres stosowania ST

- Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych ST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczaniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni i obejmują:

- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie,

- skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową:

- podbudowa niebitumiczna,

- podbudowa bitumiczna.

## 1.4.Określenia podstawowe

- Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

# 2. Materiały

## 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.

## 2.2 Rodzaje materiałów do wykonania skropienia

- Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są:

- a).do skropienia podbudowy nieasfaltowej:

- kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],

- b).do skropienia podbudów asfaltowych i warstw mieszanek mineralno-asfaltowych:

- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],

## 2.3 Wymagania dla materiałów

- Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].

- Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96170 [2].

- Asfaltowe emulsje kationowe szybko i średniorozpadowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 1.

- tab 1

| - Lp. | - Wyszczególnienie właściwości | - Wymagania |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Szybkorozpadowa |  | - Średniorozpadowa |
|  |  | - K1-60 | - K1-65 | - K2 |
| - 1 | - Zawartość asfaltu w % | - 59-61 | - 64-66 | - 59-70 |
| - 2 | - Lepkość wg Englera, oE | - 3-15 | - >6 | - >3 |
| - 3 | - Jednorodność 0.063 mm, % | - <0.10 | - <0.10 | - <0.10 |
| - 4 | - Jednorodność 0.016 mm, % | - <0.25 | - <0.25 | - <0.25 |
| - 5 | - Trwałość 0.063 mm po 4tyg., % | - <0.4 | - <0.4 | - <0.4 |
| - 6 | - Sedymentacja, % | - 5.0 | - 5.0 | - 5.0 |
| - 7 | - Przyczepność do kruszywa, % | - 85 | - 85 | - 85 |
| - 8 | - Indeks rozpadu, g/100g | - <80 | - <80 | - <80-120 |

## 2.4 Składowanie lepiszczy

- Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszczy i obniżenia jego jakości.

- Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetonowych przy spełnieniu tych samych warunkach, jakie podano dla zbiorników stalowych.

- Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

- Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody.

- Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta.

- czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 m-cy od daty ich produkcji.

- Temperatura przechowywania emulsji nie może być niższa niż 3 C

# 3. Sprzęt

## 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

## 3.2 Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni

- Wykonawca przystępujący do oczyszczenia warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- - szczotek mechanicznych,

- zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające.

- sprężarek,

- zbiorników z wodą,

- szczotek ręcznych.

## 3.3 Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni

- Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzenie i regulowanie następujących parametrów:

- temperatury rozkładanego lepiszcza,

- ciśnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotów pompy dozującej lepiszcze,

- prędkości poruszania się skrapiarki,

- wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,

- dozatora lepiszcza.

- Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza.

- Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki.

- Skrapiarka powinna zapewniać rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założonej.

# 4. Transport

## 4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

## 4.2 Transport lepiszczy

- Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadających izolacją termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe zabezpieczonych przed dostępem wody.

- Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.

## 4.3 Transport wody

- Transport wody powinien odbywać się w typowych czystych beczkowozach.

# 5. Wykonanie robót

## 5.1 Ogólne zasady wykonania robót

- Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

## 5.2 Oczyszczenie warstw nawierzchni

- Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwy powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza.

## 5.3 Skropienie warstw nawierzchni

- Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.

- Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna.

- Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia.

- Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie ( za pomocą węża z dyszą rozpryskową).

- Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2.

- Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

| - Lp. | - Rodzaj lepiszcza | - Temperatury (°C) |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Emulsja asfaltowa kationowa | - od 20 do 40 *) |
| - 2 | - Asfalt drogowy D 200 | - od 140 do 150 |
| - 3 | - Asfalt drogowy D 300 | - od 130 do 140 |

- *) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającą wymaganą lepkość.

- Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godz.

- Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.

## 5.4 Skropienie warstwy niebitumicznej

- Skropienie należy wykonać emulsją średniorozpadową w ilości 0.6-0.8 kg/m2, a ułożenie następnej warstwy może nastąpić po 24 godzinach, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

## 5.5 Skropienie warstwy bitumicznej

- Skropienie należy wykonać emulsją  szybkorozpadową w ilości:

- - 0.4-0.5 kg/m2 dla powierzchni podbudowy

- - 0.3-0.4 kg/m2 dla powierzchni pomiędzy nowo układanymi warstwami bitumicznymi.

- Ułożenie następnej warstwy może nastąpić po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

# 6. Kontrola jakości robót

## 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

## 6.2 Badania przed przystąpieniem do robót

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

## 6.3 Badania w czasie robót

## 6.3.1 Badania lepiszczy

- Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3.

- Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót

| - Lp. | - Rodzaj lepiszcza | - Kontrolowane właściwości | - Badanie - według normy |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Emulsja asfaltowa kationowa | - lepkość | - EmA-94 [5] |
| - 2 | - Asfalt drogowy | - penetracja | - PN-C-04134 [1] |

## 6.3.2 Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza

- Jednorodność skropienia należy ocenić wizualnie, a kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza zaleca się przeprowadzić według metody podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa.”

## 7. Obmiar robót

## 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” Pkt. 7.

## 7.2 Jednostka obmiarowa

- Jednostką obmiarową jest:

- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

# 8. Odbiór robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” Pkt. 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg Pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. Podstawa płatności

## 9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

## 9.2 Cena jednostki obmiarowej

- Cena 1 m2 oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej obejmuje:

- mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,

- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.

- Cena 1 m2 skropienia warstwy konstrukcyjnej obejmuje:

- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek,

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

# 10. Przepisy związane

## 10.1 Normy

- 1. PN-C-04134	Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów.

- 2. PN-C-96170	Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

- 3. PN-C-96173	Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych.

## 10.2 Inne dokumenty

- 4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”.

- Zalecane przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.

- 5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM-1994 r.

### D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

# 1. Wstęp

## 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST )

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

## 1.2. Zakres stosowania ( ST )

- ST jest stosowana jako dokuje	nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych ST

- Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem warstw podbudowy i obejmują:

- -   wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm pod poszerzeniem drogi wojewódzkiej

- -   wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm pod zjazdami do posesji

## 1.4. Określenia podstawowe

- 1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.

- 1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D - 00.00.00.” Wymagania ogólne”.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D - 00.00.00.” Wymagania ogólne„

# 2. Materiały

## 2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów

- Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST D - 00.00.00. „ Wymagania Ogólne”

## 2.2. Kruszywo

- Należy stosować kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większy od 8 mm.

- Kruszywo musi być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.

## 2.3. Uziarnienie kruszywa

- Krzywa uziarnienia kruszywa ( mieszanki kruszyw), określona wg normy PN - 91/B - 06714/15 muszą leżeć pomiędzy odpowiednimi krzywymi granicznymi podanymi w tabeli 1.

## Tabela 1 - Uziarnienie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

| - Sito kwadratowe - [mm] | - Przechodzi przez sito - [%] |
| --- | --- |
| - 63 - 31,5 - 16 - 8 - 4 - 2 - 0,5 - 0,075 | - 100 - 78 – 100 - 58 – 87 - 42 – 70 - 30 – 54 - 21 – 41 - 10 – 23 - 3 – 10 |

- Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie mogą by stanowić więcej niż 65 % frakcji przechodzącej przez sito 0,5 mm.

## 2.4. Właściwości kruszywa

- Kruszywo musi spełniać wymagania określone w tabeli 2

## Tabela 2 			(Zawartość w procentach obliczonych masowo)

| - Wymagania |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lp. | - Wyszczególnienie - właściwości | - Kruszywa łamane |  | - Badania - według |
|  |  | - Podbudowa |  |  |
|  |  | - zasadnicza | - pomocnicza |  |
| - 1 | - Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) | - od 2 do 10 | - od 2 do 12 | - PN-B-06714 - -15 [3] |
| - 2 | - Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż | - 5 | - 10 | - PN-B-06714 - -15 [3] |
| - 3 | - Zawartość ziarn nieforemnych - %(m/m), nie więcej niż | - 35 | - 40 | - PN-B-06714 - -16 [4] |
| - 4 | - Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż | - 1 | - 1 | - PN-B-04481 [1] |
| - 5 | - Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, % | - od 30 do 70 | - od 30 do 70 | - BN-64/8931 - -01 [26] |
| - 6 | - Ścieralność w bębnie Los Angeles - a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż - b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż | - 35 - 30 | - 50 - 35 | - PN-B-06714 - -42 [12] |
| - 7 | - Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż | - 3 | - 5 | - PN-B-06714 - -18 [6] |
| - 8 | - Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamraża- - nia, %(m/m), nie więcej niż | - 5 | - 10 | - PN-B-06714 - -19 [7] |
| - 9 | - Rozpad krzemianowy i żela- - zawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż | - - | - - | - PN-B-06714 - -37 [10] - PN-B-06714 - -39 [11] |
| - 10 | - Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej niż | - 1 | - 1 | - PN-B-06714 - -28 [9] |
| - 11 | - Wskaźnik nośności wnoś mie-szanki kruszywa, %, nie mniejszy niż: - a) przy zagęszczeniu IS  1,00 - b) przy zagęszczeniu IS  1,03 | - 80 - 120 | - 60 - - | - PN-S-06102 - [21] |

## 2.5. Źródła materiałów

- Wszystkie materiały użyte do budowy muszą pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera.

- Źródła materiałów muszą być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów.

# 3. Sprzęt

## 3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D - 00.00.00. „ Wymagania ogólne”.

## 3.2. Sprzęt do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

- Do wykonania robót należy stosować:

- -   mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące kruszywo i wodę,

- -    dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera, do rozkładania materiału i wyprofilowania warstwy,

- -    zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne, małe walce wibracyjne.

# 4. Transport

## 4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D - 00.00.00.” Wymagania ogólne”.

## 4.2. Transport kruszywa

- Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.

# 5. Wykonanie robót

## 5.1. Przygotowanie podłoża

- Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i ST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz ST D-04.04.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego”.

- Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:

- D15d85    5		(1)

- w którym:

- D15 -	wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w milimetrach,

- d85 -	wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.

- Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.

- Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

- Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

## 5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

- Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.

## 5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

- Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.

- Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

- Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

## 5.5. Utrzymanie podbudowy

- Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.

## 6.3. Badania w czasie robót

- 6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

- Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2.

- Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw

- stabilizowanych mechanicznie

|  |  | - Częstotliwość badań |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Lp. | - Wyszczególnienie badań | - Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej | - Maksymalna powierzchnia podbudowy przy-padająca na jedno badanie (m2) |
| - 1 | - Uziarnienie mieszanki |  |  |
| - 2 | - Wilgotność mieszanki | - 2 | - 600 |
| - 3 | - Zagęszczenie warstwy | - 10 próbek | - na 10000 m2 |
| - 4 | - Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 | - dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa |  |

- 6.3.2. Uziarnienie mieszanki

- Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.

- 6.3.3. Wilgotność mieszanki

- Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.

- Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].

- 6.3.4. Zagęszczenie podbudowy

- Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

- Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera.

- Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

- E2E1     2,2

- 6.3.5. Właściwości kruszywa

- Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.

- Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera.

## 6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

- 6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

- Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tab.3.

- Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa

- stabilizowanego mechanicznie

| - Lp. | - Wyszczególnienie badań i pomiarów | - Minimalna częstotliwość pomiarów |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Szerokość podbudowy | - 10 razy na 1 km |
| - 2 | - Równość podłużna | - w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu |
| - 3 | - Równość poprzeczna | - 10 razy na 1 km |
| - 4 | - Spadki poprzeczne*) | - 10 razy na 1 km |
| - 5 | - Rzędne wysokościowe | - co 100 m |
| - 6 | - Ukształtowanie osi w planie*) | - co 100 m |
| - 7 | - Grubość podbudowy | - Podczas budowy: - w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 - Przed odbiorem: - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 |
| - 8 | - Nośność podbudowy: - - moduł odkształcenia - - ugięcie sprężyste | - co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m - co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m |

- *) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

- 6.4.2. Szerokość podbudowy

- Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm,  - 5 cm.

- Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.

- 6.4.3. Równość podbudowy

- Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

- Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.

- Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać:

- -  10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- -  20 mm dla podbudowy pomocniczej.

- 6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

- Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z tolerancją  0,5 %.

- 6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy

- Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.

- 6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża

- Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.

- 6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża

- Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:

- - dla podbudowy zasadniczej   10%,

- - dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

- 6.4.8. Nośność podbudowy

- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,

- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.

- Tablica 4. Cechy podbudowy

|  | - Wymagane cechy podbudowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Podbudowa - z kruszywa o wskaźniku wnoś nie mniejszym | - Wskaźnik zagęszczenia IS nie - mniejszy niż | - Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem, mm |  | - Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa |  |
| - niż, % |  | - 40 kN | - 50 kN | - od pierwszego obciążenia E1 | - od drugiego obciążenia E2 |
| - 120 | - 1,03 | - 1,10 | - 1,20 | - 100 | - 180 |

## 6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

- 6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

- Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

- Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

- 6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy

- Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.

- Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

- 6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy

- Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.

- Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

# 7. Obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D - 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy wykonanej warstwy podbudowy.

# 8. Odbiór robót

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

- Roboty związane z wykonaniem warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie podlegają odbiorowi robót ulegających nakryciu na zasadach określonych w ST D - 00.00.00. „ Wymagania ogólne”.

## 8.2. Odbiór robót

- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. Podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00. „ Wymagania ogólne”.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena jednego metra kwadratowego wykonania robót obejmuje:

- - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- - sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoża,

- - dostarczenie kruszywa i wyprodukowanie mieszanki,

- - transport mieszanki kruszywa na miejscu wbudowania,

- - rozłożenie i wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki kruszywa,

- - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

# 10  Przepisy związane

## 10.1. Normy

| - 1. | - PN-B-04481 | - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu |
| --- | --- | --- |
| - 2. | - PN-B-06714-12 | - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych |
| - 3. | - PN-B-06714-15 | - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego |
| - 4. | - PN-B-06714-16 | - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn |
| - 5. | - PN-B-06714-17 | - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności |
| - 6. | - PN-B-06714-18 | - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości |
| - 7. | - PN-B-06714-19 | - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią |
| - 8. | - PN-B-06714-26 | - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych |
| - 9. | - PN-B-06714-28 | - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową |
| - 10. | - PN-B-06714-37 | - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego |
| - 11. | - PN-B-06714-39 | - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego |
| - 12. | - PN-B-06714-42 | - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles |
| - 13. | - PN-B-11115 | - Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych |
| - 14. | - PN-B-11111 | - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka |
| - 15. | - PN-B-11112 | - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych |
| - 16. | - PN-B-11113 | - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek |
| - 17. | - PN-B-19701 | - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności |
| - 18. | - PN-B-23006 | - Kruszywo do betonu lekkiego |
| - 19. | - PN-B-30020 | - Wapno |
| - 20. | - PN-B-32250 | - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw |
| - 21. | - PN-S-06102 | - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie |
| - 22. | - PN-S-96023 | - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego |
| - 23. | - PN-S-96035 | - Popioły lotne |
| - 24. | - BN-88/6731-08 | - Cement. Transport i przechowywanie |
| - 25. | - BN-84/6774-02 | - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych |
| - 26. | - BN-64/8931-01 | - Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego |
| - 27. | - BN-64/8931-02 | - Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą |
| - 28. | - BN-68/8931-04 | - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą |
| - 29. | - BN-70/8931-06 | - Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym |
| - 30. | - BN-77/8931-12 | - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu |

## 10.2. Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

### D.05.03.05  Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR1-2

# 1.WSTĘP

## 1.1.Przedmiot ST

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.

## 1.2 Zakres stosowania ST

- Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

## 1.3.Zakres robót objętych ST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego i obejmują:

- - warstwa wiążąca o grubości 4 cm z betonu asfaltowego 0/16mm - - warstwa ścieralna asfaltowego grubości 4 cm z betonu asfaltowego 0/12.8mm

## 1.4.Określenia podstawowe

- 1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu

- 1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania

- 1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i zagęszczona

- 1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia jego przyczepności do kruszywa

- 1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno – asfaltowej

- 1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami

- 1.4.7. Emulsja asfaltowo - kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie

- 1.4.8. Geokompozyt – materiał syntetyczny o określonych wymaganiach wytrzymałościowych

- 1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

# 2.MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 2.

## 2.2. Asfalt

- Należy stosować asfalt drogowy modyfikowany spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [5].

## 2.3. Wypełniacz

- Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [8] dla wypełniacza podstawowego. Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [8].

- tab.1. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego

| - L.p. | - Rodzaj materiału, nr normy | - Kategoria ruchu |
| --- | --- | --- |
|  |  | - KR 1-2 |
| - 1 | - Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996: |  |
|  | - a) z litego surowca skalnego, ze skał: |  |
|  | - - magmowych | - kl. I, II1); gat 1 |
|  | - - przeobrażonych | - j.w |
|  | - - osadowych | - j.w |
|  | - b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze) 3) | - kl. I; gat. 1 |
|  | - c) z surowca naturalnie rozdrobnionego | - kl. I, II1) gat. 1 |
| - 2 | - Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 |  |
| - 3 | - Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 |  |
| - 4 | - Grys i żwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 | - kl. I,II; gat. 1 |
| - 5 | - Piasek wg PN-B-11113 : 1996 | - - |
| - 6 | - Wypełniacz mineralny: |  |
|  | - a) wg PN-S-96504:1961 | - podstawowy |
|  | - b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogowego | - pyły z odpylania2) |
| - 7 | - Asfalt drogowy modyfikowany wg PN-C-96170:1965 | - D 50 |
| - 1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I gat. 1 |  |  |
| - 2) stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów powinien być  1 |  |  |

## 2.4.Kruszywo

- W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1.

- Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

## 2.5.Asfalt upłynniony

- Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w  PN-C-96173:1974 [6].

## 2.6.Emulsja asfaltowa kationowa

- Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-94 [12].

## 2.7.Środek adhezyjny

- Decyzję dotyczącą ewentualnego zastosowania środka adhezyjnego podejmuje Inżynier na podstawie wyników badań prób przyczepności asfaltu do kruszywa dostarczonych przez Wykonawcę.

- Mogą być stosowane jedynie środki adhezyjne posiadające aprobatę techniczną IBDiM i atest producenta

- Środki adhezyjne należy stosować zgodnie z warunkami podanymi w aprobacie technicznej.

# 3.SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3

## 3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

- Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- - wytwórni stacjonarnej ( otaczarki ) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych

- - układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,

- - skrapiarek,

- - walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich,

- - walców ogumionych,

- - samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.

# 4.TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4.

## 4.2. Transport materiałów

## 4.2.1. Asfalt

- Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

## 4.2.2. Wypełniacz

- Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

- Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

## 4.2.3. Kruszywo

- Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

## 4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

- Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić samochodami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce brezentowe.

- W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem.

- Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

- Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.

# 5.WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

- Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5.

## 5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

- Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera.

- Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze składników mieszanki,

- doborze optymalnej ilości asfaltu,

- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

- Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

## 5.3.Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego.

- Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 2.

- Skład mieszanki mineralno – asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marschalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3, lp. 1-6.

- Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 3.

- tab.2. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu.

| - Wymiar oczek sit #, mm | - Kategoria ruchu KR 1-2 |
| --- | --- |
| - Przechodzi przez: | - Mieszanka mineralna, mm 0/25 |
| - 25 - 20 - 16,0 - 12,8 - 9,6 - 8,0 - 6,3 - 4,0 - 2,0 | - 84-100 - 75-100 - 68-90 - 62-83 - 55-74 - 50-69 - 45-63 - 35-52 - 25-41 |
| - (zawartość frakcji grysowej ) | - (59-75) |
| - 0,85 - 0,42 - 0,3 - 0,18 - 0,15 - 0,075 | - 16-30 - 10-22 - 8-19 - 5-14 - 5-12 - 4-6 |
| - Orientacyjna zawartość asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej, % m/m. | - 4,0-5,5 |

- tab.3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, wyrównawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego.

| - L.p. | - Właściwości | - Kategoria ruchu |
| --- | --- | --- |
|  |  | - KR 1 |
| - 1 | - Moduł sztywności pełzania 1) [Mpa] | -  16 |
| - 2 | - Stabilność wg. Marshalla w temperaturze 600C [kN] | - 11,0 |
| - 3 | - Odkształcenie wg. Marshalla w temperaturze 600C [mm] | - 1,5-4,0 |
| - 4 | - Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla, [ % v/v ] | - 4,0-8,0 |
| - 5 | - Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla, [%] | - 75,0 |
| - 6 | - Grubość warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu: - 0/25 | - 7,0-10,0 |
| - 7 | - Wskaźnik zagęszczenia warstwy [ % ] | - 98,0 |
| - 8 | - Wolna przestrzeń w warstwie [v /v ] | - 4,5-9,0 |
| - 1) Dotyczy tylko fazy projektowania składu mieszanki MMA |  |  |

## 5.4.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

- Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki  mineralno-asfaltowej.

- Dozowanie składników, w tym także wstępne,  powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury.

- Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż  2 % w stosunku do masy składnika.

- Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien być on dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie.

- Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ( 5(C.

- Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić:

- dla D 50	1450C – 1650C

- Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 300C  od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

- Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:

- z D 50	1400C – 1700C

- Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana ( z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad produkcyjny.

## 5.5.Przygotowanie podłoża

- Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.

- Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 4.

- tab.4. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm

| - Drogi i place | - Podłoże pod warstwę |  |
| --- | --- | --- |
|  | - ścieralną | - wiążącą |
| - Droga klasy G I Z | - 9 | - 12 |

- W przypadku, gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 4, podłoże należy wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.

- Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w ST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 5.

- tab.5. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego

| - Podłoże do wykonania warstwy z mieszanki betonu asfaltowego | - Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego kg/m2 |
| --- | --- |
| - Podbudowa z kruszywa | - 0,5-0,7 |
| - Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni | - 0,2 - 0,5 |

- Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. Urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w ST i zaakceptowanym przez Inżyniera.

## 5.6.Połączenia międzywarstwowe

- Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w ST.

- Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano w tablicy 6.

- tab.6. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego.

| - L.p. | - Połączenie nowych warstw | - Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego kg/m2 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Asfaltowa warstwa wiążąca | - 0,1 - 0,3 |
| - 2 | - Asfaltowa warstwa ścieralna |  |

- Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 0,5 przy ilości 0,2 - 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.

## 5.7.Warunki przystąpienia do robót

- Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie niższa od 50C.  Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego  podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

## 5.8.Zarób próbny

- Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu.

- W pierwszej kolejności należy wykonać zarób próbny na sucho, tj. Bez udziału asfaltu, w celu kontroli jakości kruszywa i zgodności składu granulo metrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. Próbkę mieszanki mineralnej należy pobrać po opróżnieniu zawartości mieszalnika.

- Po sprawdzeniu składu granulo metrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać pełny zarób próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.

- Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 7.

- tab.7. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m.

| - L.p. | - Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej | - Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni dróg o kategorii ruchu |
| --- | --- | --- |
|  |  | - KR 1 |
| - 1 | - Ziarna pozostające w sitach o oczkach # (mm): - 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0; | - 4,0 |
| - 2 | - 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075; | - 2,0 |
| - 3 | - Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 0,075 | - 1,5 |
| - 4 | - Asfalt | - 0,3 |

## 5.9. Wbudowanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego

- Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.

- Temperatura mieszanki wbudowanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt. 5.3.

- Zagęszczenie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.

- Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:

- dla asfaltu D 50	 1350C,

- Zagęszczenie należy od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

- Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej , równolegle lub prostopadle do osi drogi.

- Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane , a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

# 6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

## 6.3.Badania w czasie robót

- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 8.

- tab.8. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej.

| - L.p. | - Wyszczególnienie badań | - Częstotliwość badań. - Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Uziarnienie mieszanki mineralnej | - 2 próbki |
| - 2 | - Skład mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni | - 1 próbka przy produkcji 500 Mg - 2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg |
| - 3 | - Właściwości asfaltu | - dla każdej dostawy ( cysterny ) |
| - 4 | - Właściwości wypełniacza | - 1 na 100 Mg |
| - 5 | - Właściwości kruszywa | - 1 na 200 Mg i przy każdej zmianie |
| - 6 | - Temperatura składników mieszanki mineralno-asfaltowej | - dozór ciągły |
| - 7 | - Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej | - każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania |
| - 8 | - Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej | - j.w. |
| - 9 | - Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni | - jeden raz dziennie |

## 6.4.Uziarnienie mieszanki mineralnej

- Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z projektowaną w recepcie laboratoryjnej.

## 6.5.Skład mieszanki mineralno-asfaltowej

- Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji zgodnie z PN-S-04001:1967 [7]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10.

## 6.6.Badanie właściwości asfaltu

- Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu zgodnie z pkt. 2.2.

## 6.7.Badanie właściwości wypełniacza

- Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza, zgodnie z pkt.. 2.4.

## 6.8.Badanie właściwości kruszywa

- Z częstotliwością podaną w tablicy 8 należy określić właściwości kruszywa, zgodnie z pkt.. 2.5.

## 6.9.Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej

- Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

## 6.10.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

- Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu temperatury w mieszance i odczytaniu temperatury.

- Dokładność pomiaru  20C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i ST.

## 6.11.Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej

- Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.

## Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

- Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.

## 6.12.Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

## 6.12.1. Częstotliwość oraz zakres badań

- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 9.

## 6.12.2. Szerokość warstwy

- Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją   5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm.

- 6.12.3. Równość warstwy

- Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [9] nie powinny być większe od podanych w tablicy 10.

- tab.9. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego.

| - L.p. | - Badana cecha | - Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Szerokość warstwy | - 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km |
| - 2 | - Równość warstwy | - 10 razy na odcinku drogi o dł. 1 km |
| - 3 | - Spadki poprzeczne warstwy | - 10 razy na odcinku drogi o dł. 1 km |
| - 4 | - Rzędne wysokościowe warstwy | - Pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz usytuowania osi według dokumentacji budowy |
| - 5 | - Ukształtowanie osi w planie |  |
| - 6 | - Grubość wykonywanej warstwy | - 3 razy ( w osi i na brzegach warstwy ) co 25 m |
| - 7 | - Złącza podłużne i poprzeczne | - cała długość złącza |
| - 8 | - Krawędź, obramowanie warstwy | - cała długość |
| - 9 | - Wygląd warstwy | - ocena ciągła |
| - 10 | - Zagęszczenie warstwy | - 2 próbki z każdego pasa o długości do 1000 m |
| - 11 | - Wolna przestrzeń w warstwie | - j.w. |
| - 12 | - Grubość warstwy | - j.w. |

- tab.10. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm

| - Drogi i place | - Warstwa wiążąca |
| --- | --- |
| - Drogi I, II, III | - 6 |

## 6.12.4. Spadki poprzeczne warstwy

- Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %.

## 6.12.5. Rzędne wysokościowe

- Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  1 cm.

## 6.12.6. Ukształtowanie osi w planie

- Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją  5 cm. Badanie równości podłużnej należy wykonać metodą profilometryczną (badanie aparatem APL) umożliwiającą obliczenie wskaźnika równości IRI.

## 6.12.7. Grubość warstwy

- Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm.

## 6.12.8. Złącza podłużne i poprzeczne

- Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

## 6.12.9 Krawędź, obramowanie warstwy

- Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 3-5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

## 6.12.10.Wygląd warstwy

- Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

## 6.12.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie

- Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.

# 7.Obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy ) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

# 8. Odbiór robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne". pkt. 8 .

- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Ogólne ustalenia podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania 1 m2  warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1. Normy

| 1. PN-B-11111:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka |
| --- | --- |
| 2. PN-B-11112:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych |
| 3. PN-B-11113:1996 4.PN-B-11115:1998 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych |
| 5. PN-C-04024:1991 | Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport |
| 6. PN-C-96170:1965 | Przetwory naftowe. Asfalty drogowe |
| 7. PN-S-04001:1967 | Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych |
| 8. PN-S-96504:1961 9. PN-S-96025:2000 | Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania |
| 10. BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą |

## 10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).